材料工艺：

1、1.5mm国标镀锌板，激光切割，氩弧焊无缝焊接，精工打磨，表面颜色190℃高温静电喷塑，

2、箱体配置：隐形折页、隐形锁、液压杆，5-8mm钢化玻璃，

3、箱体特殊防水设计，保证内部干燥、不积水（具体工艺见表下备注）

尺寸：
总长：8700mm       

备注：技术要求

灯箱门采用1.5mm 国标镀锌板数控折边，摸具双边压实成型后，无缝氩弧焊拼焊，焊角1.5mm，焊后打磨平滑，拼装后密实无拼缝。

主框采用1.5MM国标镀锌板数控折边后无缝氩弧焊拼焊，焊角1.5mm，焊后打磨平滑，下框底部用摸具冲制下沉式漏水孔。

箱盖用液压杆支撑，单手可以轻松开启并保持开启状态，方便更换广告画或公益画，灯箱箱盖为5MM厚的专用钢化玻璃，高强度抗冲击,钢化玻璃采用玻璃胶密封，四周贴5cm渐变条,门框与5MM厚钢化玻璃双面胶粘接不锈钢Z型压片带双面粘贴挤塑PVC垫。

箱体周边特殊设置防水槽，实现宣传栏箱体表面微缝隙，真正做到内部干燥无水。

灯箱内置液压杆伸缩杆和摸具制灯箱专用防盗双开锁具，保证灯箱的自由开启和防盗功能。

灯箱所有镀锌板表面采用静电喷塑，经过190℃高温固化，抗腐防锈性能极强，经过十八道喷塑前处理工艺，可以保证7-8年内不褪色、不掉色。

	技术参数
	
	
	

	序号
	名称（代号）
	材料
	规格尺寸

	1
	顶棚表面
	国标镀锌板
	1.2mm

	2
	顶棚龙骨
	国标镀锌方管
	50*50*2.5mm

	3
	顶棚支撑
	国标镀锌方管
	80*80*1.5mm

	4
	压条
	国标镀锌板
	t =1.2mm

	5
	灯箱门
	国标镀锌板
	t =1.5mm

	6
	灯箱内框
	国标镀锌板
	t =1.5mm

	7
	灯箱视窗
	钢化玻璃
	t =5mm

	8
	五金配件
	不锈钢
	紧固件

	9
	隐形折页
	304不锈钢
	52*100

	10
	基础混泥土预埋
	22螺纹钢+C25混泥土
	1000mmX500mm

	11
	宣传画面
	1.5PVC+户外写真
	1200mm+2400mm

	
	
	
	


